2025年建宁县产品质量监督抽查实施细则

建筑防水涂料

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取不低于5kg/份的样品2份。当独立包装产品质量≤5kg时，应尽量整包装抽取，避免分装。所抽的2份样品，一份为检验用样品，一份为备用样品。多组分防水涂料产品应按生产企业提供的施工配套要求，抽取相应的各配套组分。

2 检验依据

表1  聚合物水泥防水涂料产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物 | JC 1066-2008 |
| 2 | 游离甲醛 | GB 18582-2020 |
| 3 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | JC 1066-2008 |
| 4 | 氨 | JC 1066-2008 |
| 5 | 固体含量 | GB/T 16777-2008 |
| 6 | 拉伸强度(无处理) | GB/T 16777-2008 |
| 7 | 断裂伸长率(无处理) | GB/T 16777-2008 |
| 8 | 低温柔性 | GB/T 16777-2008 |
| 9 | 粘结强度(无处理) | GB/T 23445-2009 |
| 10 | 不透水性 | GB/T 16777-2008 |

表2  聚合物水泥防水浆料和聚合物水泥防水砂浆产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物 | JC 1066-2008 |
| 2 | 游离甲醛 | GB 18582-2020 |
| 3 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯 | JC 1066-2008 |
| 4 | 氨 | JC 1066-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 23445—2009 聚合物水泥防水涂料

JC 1066—2008 建筑防水涂料中有害物质限量

JC/T 984-2011(2012)聚合物水泥防水砂浆

JC/T 2090-2011 聚合物水泥防水浆料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。