2025年建宁县产品质量监督抽查实施细则

合成树脂乳液内墙涂料

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

内墙涂料：抽取2份样品，每份不少于3kg，一份为检验样品，一份为备用样品。当独立包装产品质量不大于5L或7.5kg时，应尽量整包装抽取，避免分装。如需配套底漆，抽取底漆2份，每份不少于500g，一份为检验样品，一份为备用样品。

建筑室内用腻子：抽取3kg的样品2份，一份为检验用样品，一份为备用样品。

2 检验依据

表1 合成树脂乳液内墙涂料面漆（执行标准GB/T 9756-2018）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 GB/T23986-2009 GB/T 6750-2007 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 |
| 3 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB/T 30647-2014 |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB/T 23991-2009 |
| 5 | 对比率（白色和浅色） | GB/T 23981-2009 |
| 6 | 耐洗刷性 | GB/T 9756-2018 |

表2 合成树脂乳液内墙涂料面漆（执行标准GB/T 9755-2024）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 GB/T23986-2009 GB/T 6750-2007 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 |
| 3 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB/T 30647-2014 |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB/T 23991-2009 |
| 5 | 对比率（白色和浅色） | GB/T 23981.1-2019 |
| 6 | 耐洗刷性 | GB/T 9266-2009 GB/T 9755-2024 |

表3 合成树脂乳液内墙涂料底漆（执行标准GB/T 9756-2018）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 GB/T23986-2009 GB/T 6750-2007 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 |
| 3 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB/T 30647-2014 |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB/T 23991-2009 |
| 5 | 低温稳定性（3次循环） | GB/T 9756-2018 GB/T 9268-2008 |
| 6 | 抗泛碱性 | GB/T 9756-2018 |

表4 合成树脂乳液内墙涂料底漆（执行标准GB/T 9755-2024）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 GB/T23986-2009 GB/T 6750-2007 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 |
| 3 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB/T 30647-2014 |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB/T 23991-2009 |
| 5 | 低温稳定性 | GB/T 9268-2008 |
| 6 | 抗泛碱性 | GB/T 9755-2024 |

表5 建筑内墙用底漆

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 GB/T23986-2009 GB/T 6750-2007 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 |
| 3 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB/T 30647-2014 |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB/T 23991-2009 |
| 5 | 低温稳定性 | JG/T 210-2018 GB/T 9268-2008 |
| 6 | 抗泛碱性 | JG/T 210-2018 |

表6  建筑室内用腻子

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 GB/T23986-2009 GB/T 6750-2007 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 |
| 3 | 总铅（Pb）含量（限腻子） | GB/T 30647-2014 |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限腻子） | GB/T 23991-2009 |
| 5 | 低温贮存稳定性 | JG/T 298-2010 GB/T 9268-2008 |
| 6 | 粘结强度 | JG/T 298-2010 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18582—2020   建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB/T 9755—2024  合成树脂乳液墙面涂料

GB/T 9756—2018  合成树脂乳液内墙涂料

JG/T 210-2018  建筑内外墙用底漆

JG/T 298-2010  建筑室内用腻子

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。