2025年建宁县产品质量监督抽查实施细则

外墙涂料

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取2份样品，每份不少于3kg，一份为检验样品，一份为备用样品。应尽量整包装抽取，避免分装。如需配套底漆和/或中涂漆，抽取底漆和/或中涂漆各2份，每份不少于0.5kg，一份为检验样品，一份为备用样品。

合成树脂乳液砂壁状建筑涂料应按施工配套要求，抽取底漆和面涂（罩光漆）各2份，每份不少于0.5kg，一份为检验样品，一份为备用样品。

建筑室外用腻子：抽取2份样品，每份不少于1.5kg，一份为检验样品，一份为备用样品。

2 检验依据

表1  合成树脂乳液外墙涂料（执行标准GB/T 9755-2014）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 GB/T 6750-2007 GB/T 23986-2009 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 |
| 3 | 总铅含量 (限色漆) | GB/T 30647-2014 |
| 4 | 可溶性重金属含量 （镉、铬、汞） (限色漆) | GB/T 23991-2009 |
| 5 | 对比率（白色和浅色） | GB/T 9755-2014 GB/T 23981.1-2019 |
| 6 | 耐沾污性（白色和浅色） | GB/T 9755-2014 GB/T 9780-2013 |
| 7 | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2014 |

表2 合成树脂乳液外墙涂料（执行标准GB/T 9755-2024）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 GB/T 6750-2007 GB/T 23986-2009 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 |
| 3 | 总铅含量 (限色漆) | GB/T 30647-2014 |
| 4 | 可溶性重金属含量 （镉、铬、汞） (限色漆) | GB/T 23991-2009 |
| 5 | 对比率（白色和浅色）（含铝粉、珠光颜料的涂料除外） | GB/T 9755-2024 GB/T 23981.1-2019 |
| 6 | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2024 |
| 7 | 耐沾污性(白色和浅色) （含铝粉、珠光颜料的涂料除外） | GB/T 9755-2024 GB/T 9780-2013 |

表3  合成树脂乳液砂壁状建筑涂料（外用或外墙）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB/T 23986-2009 GB 18582-2020 GB/T 6750-2007 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 |
| 3 | 总铅含量 (限色漆) | GB/T 30647-2014 |
| 4 | 可溶性重金属含量 （镉、铬、汞） (限色漆) | GB/T 23991-2009 |
| 5 | 主涂料低温稳定性（3次循环） | GB/T 9268—2008（A法） |
| 6 | 主涂料初期干燥抗裂性 | JG/T 24-2018 |
| 7 | 涂层体系粘结强度（标准状态） | JG/T 24-2018 |

表4  建筑外墙用腻子

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB/T 23986-2009 GB 18582-2020 GB/T 6750-2007 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 |
| 3 | 总铅含量 (限腻子) | GB/T 30647-2014 |
| 4 | 可溶性重金属含量 （镉、铬、汞） (限腻子) | GB/T 23991-2009 |
| 5 | 初期干燥抗裂性(6h) | JG/T 157-2009 JG/T 24-2001 |
| 6 | 粘结强度（标准状态） | JG/T 157-2009 JG/T 24-2001 |

表5 建筑内外墙用底漆（外墙）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB/T 23986-2009 GB 18582-2020 GB/T 6750-2007 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 23993-2009 |
| 3 | 总铅含量 (限色漆) | GB/T 30647-2014 |
| 4 | 可溶性重金属含量 （镉、铬、汞） (限色漆) | GB/T 23991-2009 |
| 5 | 抗泛盐碱性 | JG/T 210-2018 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 9755-2014  合成树脂乳液外墙涂料

GB/T 9755—2024  合成树脂乳液墙面涂料

GB 18582-2020  建筑用墙面涂料中有害物质限量

JG/T 24-2018  合成树脂乳液砂壁状建筑涂料

JG/T 157-2009   建筑外墙用腻子

JG/T 210-2018   建筑内外墙用底漆

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。